材料成分:25MnB
	Elements

Percentage     
	C%
	Mn%
	Si%
	S%
	P%
	B%

	
	0.226
	1.331
	0.293
	0.008
	0.01
	0.001


材料成分:23MnB

	Elements

Percentage     
	C%
	Mn%
	Si%
	S%
	P%
	B%

	
	0.24
	1.01
	0.245
	0.008
	0.01
	0.0027


机械性能
	Material
	25MnB/23MnB
	Hardness
	HB440---480

	Yield Point
	≥1100Re -N/m㎡
	Elongation
	≥7%

	Tensile Strength
	≥1200Rm -N/m㎡
	Impact test
	≥20J


规格参数
[image: image1.jpg]Tela-14-560

HDTG, 2651

e

o





